REMARQUE DE SPÉCIFICATION : La spécification-type inclut les matériaux et les méthodes à suivre pour l’application du système d’imperméabilisation à base de bitume caoutchouté appliqué à chaud.  Les applications types incluent les applications horizontales et verticales sur les tunnels souterrains, les fondations, les plates-formes, les jardinières et les parcs de stationnement en élévation suivant les besoins pour empêcher la pénétration de l’eau sous pression hydrostatique.  Cette spécification doit être adaptée pour répondre aux exigences des projets individuels.   Elle est élaborée en trois parties CSC et elle doit être incluse sous la forme d’une section distincte dans la Section 7 – Protection thermique et contre l’humidité.

# PARTIE 1 : GÉNÉRALITÉS

1.1		Exigences générales

.1	Les conditions générales, les conditions particulières, les instructions données aux soumissionnaires et les exigences générales de la Section 1 doivent être lues conjointement avec cette section et elles régissent cette dernière.

.2	La spécification doit être lue intégralement par toutes les parties concernées.   Chaque section peut contenir plus ou moins d’informations par rapport à la documentation commerciale intégrale.  L’entrepreneur a pour unique responsabilité d'exprimer clairement aux sous-entrepreneurs l’étendue de leurs travaux.

1.2		Description

.1	Fournir la main d’œuvre, les matériaux, l’installation, les outils et l’équipement nécessaires à l’accomplissement des travaux tel qu’indiqué sur les dessins et tel que spécifié ici, y compris, mais sans être limité à, ce qui suit :

.1	Plate-forme de toit en béton (par d’autres),

.2	Membrane à base de bitume caoutchouté appliqué à chaud monocouche ou double couche pour l’imperméabilisation à l’eau,

.3	Panneau de protection

.4	Béton d’asphalte (par d’autres)

1.3	Travaux connexes

.1		Section 2 Travaux préliminaires de mise en chantier

.2		Section 3 Béton

.3		Section 4 Maçonnerie

.4		Section 5 Acier de construction

.5		Section 6 Charpenterie brute

.6		Section 7 Matériaux d’étanchéité et solins

.7		Section 15 Mécanique

1.4	Références

.1	CAN/CGSB-37.9M : Bitume non fillerisé pour couche de base des revêtements de toitures et pour l’imperméabilisation à l’humidité et à l’eau.

.2	CGSB-37-GP-50M89 : Bitume caoutchouté appliqué à chaud pour le revêtement des toitures et l’imperméabilisation à l’eau.

.3	CGSB-37-GP-51M : Application du bitume caoutchouté appliqué à chaud pour le revêtement des toitures et l’imperméabilisation à l’eau.

.4	CGSB-37-GP-56M : Membrane bitumineuse, préfabriquée et renforcée pour le revêtement des toitures.

.5		CCMC # 06808L.

1.5	Soumissions

.1	Avant de commencer les travaux, vous devez soumettre un exemplaire de la certification valide de conformité à la norme ISO 9000 du fabricant. La membrane, les couches de base, les matériaux d'étanchéité et les matériaux auxiliaires associés doivent être inclus.

.2	Avant de commencer les travaux, vous devez soumettre des références indiquant clairement que les matériaux proposés ont été installés depuis au moins quinze ans sur des ouvrages d’envergure et de nature similaires.  Soumettre les références d’au moins dix ouvrages.

.3	Avant de commencer les travaux, vous devez soumettre l’intégralité des dessins d’exécution standard du fabricant relatifs aux systèmes d’imperméabilisation à l’eau.

1.6	Assurance qualité

.1	Exécutez les travaux conformément aux exigences imprimées du fabricant de la membrane et à cette spécification.  Informez le projeteur de bâtiment en cas de disparités avant de commencer les travaux.

.2	Conservez un exemplaire de la documentation des fabricants sur le chantier pendant toute la durée des travaux.

.3	Au commencement des travaux et pendant toute la durée des travaux, autorisez l’accès au chantier au représentant du fabricant de la membrane d’étanchéité.

.4	Soumettez la documentation certifiant que la membrane primaire est conforme à la norme CGSB 37-GP-50M.

.5	Les matériaux utilisés dans cette Section, y compris les couches d’apprêt, les mastics et les membranes, les panneaux de protection à base de bitume, les panneaux de drainage en matériau composite et les membranes de joint de dilatation doivent être parfaitement compatibles et doivent être fournis et/ou produits par le même fabricant.

.6	Soumettez des exemplaires de la certification ISO valide du fabricant de la membrane, y compris la fabrication de la membrane, de la couche d’apprêt, des mastics, des adhésifs et du panneau de protection à base de bitume.

.7	La membrane à base de bitume caoutchouté contient une charge d’argile inerte qui permet au produit d’être résistant aux acides (engrais, lavages de bâtiment et pluie acide).

1.7	Dessins d’atelier

.1		Soumettez les dessins d’atelier conformément à la Section [XXXXX] - [XXXXX].

1.8	Livraison, entreposage et manutention

.1		Livraison des matériaux :

.1		Les matériaux doivent être livrés sur le chantier dans des conteneurs non endommagés et clairement identifiés, indiquant le nom du fabricant et du produit.

.2		Entreposage des matériaux :

.1		Le bitume caoutchouté à application à chaud doit être entreposé à l’extérieur dans des conteneurs fermés.

.2		Entreposez la couche d’apprêt à une température supérieure ou égale à 5 degrés C (40 degrés F) pour faciliter la manipulation.   Garder le solvant éloigné des flammes nues ou d’une chaleur excessive.

.3	Entreposez les matériaux dans un lieu sec, dans les conteneurs d’origine, en les protégeant des infiltrations d’eau et de l’éclairage naturel direct, entreposez les rouleaux debout.

.4	Lorsque les produits sont entreposés à l’extérieur, ils doivent être soulevés sur une plate-forme et protégés avec une couverture imperméable pour empêcher l'eau de pénétrer.

.5	Entreposez tous les produits en position verticale.  N’empilez pas, sauf si le produit est sur des palettes et dans son emballage d’origine.  N’empilez jamais plus de deux palettes sans rayonnage.

.6	Par temps froid, entreposez les membranes modifiedPLUS( dans une zone chauffée et posez les sur le toit immédiatement avant usage.

.7	N’entreposez pas les membranes modifiedPLUS( à une température ambiante supérieure à 49 degrés C (120 degrés F).

.3    	Manutention des matériaux :

.1		La couche d’apprêt contient un solvant et elle est inflammable.   Ne l’utilisez pas près d’une flamme nue.

.2		L’installation de fusion se compose d’un fondoir à feu indirect à double paroi contenant une huile de transfert de chaleur à haut point d’éclair ou de type air chaud.  Le fondoir doit inclure un agitateur mécanique.

# .3		Empêchez la surchauffe du bitume caoutchouté appliqué à chaud.   La température d’application recommandée de la membrane est comprise entre 180 degrés C et 200 degrés C (356 degrés F et 395 degrés F).   Ne chauffez pas à une température supérieure à 215 degrés C (419 degrés F).

1.9	Coordination

.1	Assurez la continuité de la membrane d’étanchéité tout au long du champ de cette section.

.2	Les travaux doivent être planifiés afin de fournir un joint imperméable à la fin de chaque jour de travail sur les zones où les travaux ont été effectués pendant la journée.

1.10	Conditions d’emplacement

.1		Exigences environnementales : Aucun travail d’installation ne doit être effectué par temps de pluie ou en cas de météo défavorable et sur des surfaces construites gelées ou mouillées.

.2		Protection : Une protection temporaire de la membrane doit être fournie pour empêcher un dommage mécanique ou un dommage dû à une fuite d’hydrocarbure ou de solvants jusqu’à ce que la protection permanente soit installée.

1.11	Qualification du fabricant de la membrane : Le fabricant doit prouver qu’il possède les qualifications requises pour fournir les matériaux cités dans cette section en certifiant ce qui suit :

- Le fabricant de la membrane doit prouver que le bitume caoutchouté spécifié a été fabriqué par le même fournisseur pendant quinze (15) ans et qu'il a été installé avec succès sur une base annuelle pendant au moins quinze (15) ans sur des ouvrages d'envergure et de complexité similaires.

2.	Le fabricant de la membrane ne doit pas établir de garantie pour des périodes allant au-delà de la période de fabrication de sa membrane à base de bitume caoutchouté à fluide chaud.

1.12	Substituts

.1 	Soumettez les demandes de substituts conformément à la Section [XXXXX] - [XXXXX].

.2	Le format de soumission de substitut inclut :

.1	Soumettez la preuve que les matériaux de substitution sont conformes ou dépassent les caractéristiques de rendement des exigences du produit et soumettez la documentation provenant d’un laboratoire de test indépendant agréé certifiant que le rendement de la membrane d’étanchéité, y compris des panneaux de drainage et des feuilles de transition, dépassent les exigences du Code national du bâtiment.

.2	Soumettez des exemplaires de la certification ISO valide du fabricant.

.3	Soumettez des références indiquant clairement que le fabricant de la membrane a achevé avec succès des ouvrages d’envergure et de nature similaires sur une base annuelle depuis au moins quinze ans.

.4		Soumettez l’intégralité des dessins d’exécution du fabricant relatifs aux systèmes de membrane pour le revêtement des toitures illustrant un plan continu d’étanchéité à l’eau tout au long de l’enveloppe du bâtiment.

.3		Soumettez les demandes de substituts à cette spécification au moins dix (10) jours ouvrables avant la clôture de l’appel d’offres pour l’évaluation.  Incluez une liste de 25 ouvrages exécutés au cours des quinze dernières années.

.4		Les substituts acceptables seront confirmés par un addenda.  L’utilisation des matériaux de substitution non approuvés par écrit avant la clôture de l’appel d’offres ne sera pas autorisée pour ce projet.

1.13	Garantie

.1	Pour les travaux relatifs à cette section, la période de garantie de 12 mois prévue dans la sous-section GC 32.1 des conditions générales « C » est prolongée à [24 mois} [60 mois].

REMARQUE DE SPÉCIFICATION : Bakor propose deux options de garantie.   La garantie 1.13.3 est une garantie de cinq ou dix ans standard offerte gratuitement au propriétaire.   L’entrepreneur est responsable de la qualité d’exécution pendant les deux premières années.   Spécifiez 1.13.2 et 1.13.3 ensemble.

.2	L’entrepreneur garantit par la présente que la membrane pour le revêtement des toitures et le solin-membrane resteront en place et à l’épreuve des fuites [conformément à la norme GC24], pendant les deux premières années.

.3	Le fabricant de la membrane pour le revêtement des toitures garantit par la présente que la membrane et le solin-membrane resteront étanches à l’eau et ne subiront pas de fuites à cause d’un matériau défectueux pendant une période de cinq ans [dix ans].  L’étendue de la garantie doit inclure les matériaux et la main d’œuvre requis pour que la membrane soit de nouveau étanche à l'eau.

REMARQUE DE SPÉCIFICATION : La deuxième option est une garantie de main d’œuvre, de matériau et de qualité d'exécution.   Dans ce cas, le fabricant de la membrane est responsable de la qualité d’exécution à partir de la fin de la deuxième année jusqu’à la dixième année.   L’entrepreneur est responsable de la qualité d’exécution pendant les deux premières années.   Spécifiez 1.13.2 et 1.13.4 ensemble.   Notez que cette garantie est payante.

# .4	Le fabricant de la membrane pour le revêtement des toitures garantit par la présente que la membrane et le solin-membrane resteront étanches à l’eau et ne subiront pas de fuites à cause de matériaux défectueux ou d’une malfaçon pendant une période de dix ans.  L’étendue de la garantie doit inclure les matériaux et la main d’œuvre requis pour que la membrane soit de nouveau étanche à l'eau.

PARTIE 2 : PRODUITS

2.1	Les composants et les matériaux doivent être fournis par le même fabricant de membrane pour garantir la compatibilité et l’intégrité parfaite du système.

2.2	Fabricant de la membrane d’étanchéité : Henry Company Canada

15 Wallsend Drive

Scarborough, ON  M1E 3X6

Tél: 1-800-361-4599

Téléc.: 514-364-7270

Site Web www.henry.com

2.3		Système de membrane d’étanchéité à base de bitume caoutchouté appliqué à chaud

.1	Utilisez la membrane primaire 790-11 fabriquée par Bakor. Il s’agit d’une membrane à base de bitume caoutchouté appliqué à chaud conforme aux exigences de la norme CAN/CGSB-37-GP-50M et elle doit être fabriquée dans une usine agréée conformément à la norme ISO 9000.

.2	Couches d’apprêt

- Utilisez la couche d’apprêt 930-18 fabriquée par Bakor pour la membrane à base de bitume caoutchouté appliqué à chaud et les solins. Il s’agit d’une couche d’apprêt modifiée par polymères, parfaitement compatibles avec la membrane primaire.

2.	Utilisez la couche d’apprêt Blueskin( Primer fabriquée par Bakor pour la membrane autoadhésive. Il s’agit d’une couche d’apprêt modifiée par polymères parfaitement compatible avec la membrane primaire et les solins.

.3	Le renfort en tissu doit être en tissu polyester, fourni par Bakor. Cette feuille de renfort en polyester permet le désengorgement de la membrane pour obtenir une membrane renforcée monolithique.

.4	Utilisez le solin et la membrane de renfort modifiedPLUS( NP180p/p fabriqués par Bakor. Il s’agit d’une membrane à base de bitume modifié SBS épaisse d’au moins 3,0 mm (120 mils) et d’un renfort en polyester non tissé de 180 g/m2 conformes à la norme CGSB 37-GP-56M Type 2 Catégorie C Classe 2. La surface supérieure et la surface inférieure doivent inclure une pellicule en polyéthylène.

.5	Utilisez le solin-membrane de transition autoadhésif d’une épaisseur de 1,5 mm (60 mils) Blueskin( WP 200, fabriqué par Bakor. Il s’agit d’une membrane en feuille auto-adhésive à base de bitume modifié SBS avec une pellicule en polyéthylène stratifié croisé. La résistance à la rupture de la pellicule est de 34,5 MPa conformément à la norme ASTM D882 ; l’allongement est de 300 % conformément à la norme ASTM D412 et la souplesse à -40 degrés C est garantie conformément à la norme ASTM D1970.

.6	Utilisez le contre-solin modifiedPLUS( NP180gT4 fabriqué par Bakor Inc. Il s’agit d’une membrane à base de bitume modifié SBS épaisse d’au moins 4,0 mm (160 mils) et  d’un renfort en polyester non tissé de 180 g/m2 conformes à la norme CGSB 37-GP-56M Type 1 Catégorie A Classe 2. La surface supérieure doit inclure des granules en céramique et la surface inférieure doit inclure une pellicule en polyéthylène.

.7	Utilisez la membrane de renfort traitée contre les fissures modifiedPLUS( NP180s/s fabriquée par Bakor Inc. Il s’agit d’une membrane à base de bitume modifié SBS épaisse d’au moins 2,2 mm (90 mils) et  d’un renfort en polyester non tissé de 180 g/m2 conformes à la norme CGSB 37-GP-56M Type 2 Catégorie C Classe 2. La surface supérieure et la surface inférieure doivent minéralisées et parfaitement compatibles avec la membrane primaire.

.8	Le panneau de protection revêtu d’asphalte doit être un panneau de protection d’âme revêtu d’asphalte de 3 mm d’épaisseur, fabriqué par Bakor Inc., avec les propriétés physiques suivantes :

1.	Noyau : Bitume fillerisé à point de fusion élevé ;

2.	Surface supérieure : Mat de fibres de verre renforcé non tissé inerte avec revêtement en pellicule de polyéthylène ;

3.	Surface inférieure : Mat de fibres de verre renforcé non tissé inerte.

.9	Utilisez le scellant POLYBITUME( 570-05 fabriqué par Bakor pour sceller les joints d’extrémité. Il s’agit d’un composé de scellement modifié par polymères compatible avec la membrane d’étanchéité en feuille, le substrat et les matériaux d’isolation, conforme à la norme CGSB 37.29. Il reste souple en vieillissant et chimiquement résistant au chlorure de calcium et aux solutions alcalines, moyennement acides et salines.

.10		Utilisez le scellant HE925 BES fabriqué par Bakor pour sceller les joints d’extrémité. Il s’agit d’un composé de scellement modifié par polymères à module moyen durcissant à l’humidité dont les propriétés physiques sont les suivantes :

        - Compatible avec la membrane en feuille pare-air, la membrane pour le revêtement de toitures et l’imperméabilisation à l’eau et le substrat,

        - Conforme à la Spéc. Féd. TT-S-00230C, Type II, Classe A,

        - Conforme à la norme ASTM C 920, Type S, Catégorie NS, Classe 25,

        - Allongement : 450 – 550 %,

        - Reste souple en vieillissant,

        - Joints de construction calfeutrés jusqu’à 1 pouce de large.

.11	Les barres de fixation de 3 mm x 25 mm doivent être en aluminium continu, en acier inoxydable ou en métal galvanisé, et elles doivent être pré-perforées pour une attache à vis anticorrosion sur des centres de 300 mm (12 po) au maximum.

PARTIE 3 : EXÉCUTION

  - Préparation du substrat pour le béton, béton coulé sur place et tablier composite

.1	Résistance minimale à la compression de 2,500 psi (17 235 kPa), densité minimale de 115 pcf (1 842 kg/m3).

.2	Fini à la taloche ou à la truelle en bois.   Un lissage à la truelle n’est pas recommandé.

.1	Mûrissement à l'eau, revêtements humides, feuilles de papier, feuilles en plastique ou produit de séchage liquide approuvé (silicate de sodium recommandé).  Contactez Bakor pour d’autres solutions.

.2	Durée de la cure / du séchage : 28 jours recommandés, 14 jours au minimum avant l’application de la membrane pour le béton de structure lourd.

.3	Durée de la cure / du séchage : 60 jours recommandés, 28 jours au minimum avant l’application de la membrane pour le béton de structure léger.  Il est recommandé de ventiler la plate-forme par dessous pour faciliter le séchage.

.3	Les durées minimales de cure / de séchage énoncées ci-dessus sont recommandées et sont basées sur les fondamentaux de base du béton et sur l’expérience.   Selon les conditions, (par ex., la température ambiante, le taux d’humidité), le béton peut être suffisamment sec pour y appliquer la membrane avant la fin des 14 jours minimum recommandés pour le séchage.

.4		Tous les revêtements en béton doivent mûrir pendant au moins 14 jours et doivent être secs.   Le béton coulé sur des plates-formes en coffrage métallique aérées doit mûrir pendant au moins 60 jours.

.5		Les revêtements en béton doivent être finis à la taloche et uniformes.   Les lissages à la truelle sont trop homogènes et requièrent un sablage ou un équivalent avant l’application du système.

.6		Avant l’application du bitume caoutchouté appliqué à chaud, le substrat doit être propre et sec, exempt d’eau de surface, de glace, de neige ou de gel, de poussière, de saleté, d’huile, de graisse ou de produit de séchage d’une matière étrangère nuisible à l’adhérence du bitume caoutchouté appliqué à chaud.

.7		Tout écaillage ou fissure latente du béton doit être sablé(e).

.8		Les espaces vides, les fissures, les trous, les nids d’abeille et autres surfaces verticales ou horizontales endommagées doivent être réparés avant l’application de la membrane.

.9	L’entrepreneur doit contrôler toutes les surfaces sur lesquelles la membrane doit être appliquée et rapporter les disparités avant l'installation du système d'étanchéité à l’eau.

3.2	Application de la couche d’apprêt

.1		Appliquez la couche d’apprêt uniformément en respectant le taux recommandé par le fabricant pour éviter une application excessive ou débordante.  Le trempage de la couche d’apprêt n’est pas recommandé.

.2		La couche d’apprêt doit être sèche avant de procéder à l’application du bitume caoutchouté appliqué à chaud.

.3		Le contreplaqué ne requiert pas de couche d’apprêt.

3.3	Jointoiement de la plate-forme en béton pré-coulé (méthode de pose à chaud)

.1		Renforcez les joints le long des unités avec une bande de solin-membrane thermofusible de 150 mm (6 po) de large, centrée sur le joint.   La largeur du joint ne doit pas dépasser 12 mm (1/2 po).

.2		Renforcez les joints le long des extrémités des unités avec une bande de solin-membrane thermofusible de 300 mm (12") de large, centrée sur le joint.

3.4	Jointoiement de la plate-forme en béton pré-coulé (effectué sur le bitume caoutchouté appliqué à chaud)

.1		Le long de la largeur des unités pré-coulées, renforcez les joints avec un solin-membrane d’au moins 150 mm (6 po) de large, encastré dans un revêtement de membrane de 3 mm (18/8") d’épaisseur, centré sur le joint.  La largeur du joint ne doit pas dépasser 12 mm (1/2 po).

.2		Renforcez les joints le long des extrémités des unités avec une bande de solin-membrane de 300 mm (12") de large, centrée sur le joint.

3.5	Plate-forme aux jointures verticales (méthode de pose à chaud)

.1		Renforcez toutes les jointures verticales de plate-forme avec une bande de solin-membrane NP180p/p de 150 mm (6 po) de large.  Prolongez le solin-membrane de 75 mm (3 po) sur le revêtement vertical et le revêtement horizontal.    Faites chevaucher les extrémités de solin-membrane d’au moins 75 mm (3 po).   Assurez-vous que la membrane adhère parfaitement au substrat et que toutes les terminaisons sont bien calfeutrées.  La membrane doit être exempte d'espaces vides, de plis ou de bâillements avant l’application du bitume caoutchouté appliqué à chaud.

.2		Sur la coulée monolithique, utilisez une bande de tissu en polyester de 150 mm (6 po) de large, placez un revêtement de bitume caoutchouté appliqué à chaud de 3 mm (1/8 po).

3.6	Plate-forme aux jointures verticales (installée sur le bitume caoutchouté appliqué à chaud)

.1		Appliquez la membrane à base de bitume caoutchouté à application à chaud pour obtenir une épaisseur d’environ 3 mm (1/8 po) sur les surfaces verticales et d’au moins 200 mm (8 po) sur la surface horizontale.

.2		Encastrez le solin-membrane dans la membrane à base de bitume caoutchouté appliqué à chaud, en évitant la formation de plis ou de bâillements, en le prolongeant d’au moins 75 mm (3 po) sur la surface horizontale et de 75 mm (3 po) à la verticale.   Faites chevaucher les extrémités de solin-membrane d’au moins 75 mm (3 po).

.3		Sur la coulée monolithique, utilisez une bande de tissu en polyester de 150 mm (6 po) de large.

3.7		Solin-membrane aux jointures verticales (membrane autoadhésive)

.1		Appliquez une membrane d’étanchéité autoadhésive au substrat préparé de 2 400 mm de long ou moins.

.2	Les zones de transition d’angle rentrant horizontal à vertical doivent être prétraitées avec un cordon de mastic pour joint d’extrémité de 19 mm posé verticalement et horizontalement en partant de l’angle.  Appliquez une bande de membrane d’étanchéité d’au moins 225 mm centrée au joint.

.3	Tous les angles externes doivent être prétraités avec une bande de membrane d’étanchéité d’au moins 225 mm centrée au joint.

.4		Lorsque trois plans, ou plus, sont en contact, renforcez-les avec des morceaux de feuille de renfort de membrane d'étanchéité conformément aux instructions du fabricant.

.5		Faites chevaucher de 65 mm de chaque côté et aux extrémités.   Alignez et retirez la pellicule de protection.  Pressez fermement en place.  Roulez immédiatement tous les recouvrements avec un rouleau de plan de travail pour calfeutrer.  Si plusieurs longueurs sont requises sur une surface verticale, appliquez avec un bardeau.

.6		Terminez la membrane en utilisant un scellant pour joint d’extrémité et un contre-solin comme indiqué.

.7		Tous les recouvrements de 300 mm avec un changement de plan de 90 degrés doivent être calfeutrés avec un scellant pour joint d’extrémité.

3.8	Fissures (méthode de pose à chaud)

.1		Calfeutrez les fissures et les joints entre 3,0 mm (1/8 po) et 12 mm (1/2 po) de large avec une bande de solin-membrane NP180p/p de 150 mm (6 po) de large, centrée sur la fissure ou le joint.   Fournir des recouvrements d’extrémité de 150 mm (6 po).  Les fissures entre 1,5 mm (1/16 po) et 3,0 mm (1/8 po) peuvent être traitées avec une bande de tissu en polyester de 150 mm (6 po) de large placée dans une membrane de 3,0 mm (1/8 po).  Sinon, utilisez NP180p/p.

3.9	Fissures (membrane à base de bitume caoutchouté appliqué à chaud)

.1		Calfeutrez les fissures et les joints entre 3,0 mm (1/8 po) et 12 mm (1/2 po) de large avec un revêtement de membrane à base bitume caoutchouté appliqué à chaud de 3 mm (1/8 po) d’épaisseur et une bande de solin-membrane de 150 mm (6 po) de large, centrée sur le joint.   Prolongez la membrane de 75 mm (3 po) au-delà des bords de feuille.   Les fissures entre 1,5 mm (1/16 po) et 3,0 mm (1/8 po) peuvent être traitées avec une bande de tissu en polyester de 150 mm (6 po) de large placée dans une membrane de 3,0 mm (1/8 po).

# 3.10	Joint de dilatation (feuilles de solin élastomère)

.1	Nouez un solin élastomère dans le joint de dilatation, inséré dans une couche de membrane à base bitume caoutchouté appliqué à chaud de 3 mm (1/8 po) d’épaisseur.

.2	Assurez-vous que la profondeur de la boucle est d’au moins 35 mm (1 1/2 po). Prolongez le solin-membrane d’au moins 150 mm (6 po) sur chaque côté du joint.    Calfeutrez les joints d’extrémité d’au moins 150 mm (6 po) avec une membrane de revêtement de 3 mm (1/8 po).    Remplissez la boucle avec la membrane.

.3		Fixez la partie supérieure de la feuille de joint de dilatation avec une barre de fixation continue.

3.11	Joint de dilatation (solin-membrane à base de bitume caoutchouté appliqué à chaud)

.1	Utilisez une membrane de renforcement de niveau adhésive aux joints de dilatation, nouez une membrane de joint de dilatation dans le joint, inséré dans une couche de membrane à base bitume caoutchouté appliqué à chaud de 3 mm (1/8 po) d’épaisseur.

.2	Assurez-vous que la profondeur de la boucle est d’au moins 35 mm (1 1/2 po). Prolongez le solin-membrane d’au moins 150 mm (6 po) sur chaque côté du joint.    Calfeutrez les joints d’extrémité d’au moins 150 mm (6 po) avec une membrane de revêtement de 3 mm (1/8 po).    Remplissez la boucle avec la membrane.

.3	Pour les applications verticales, fixez la partie supérieure de la feuille de joint de dilatation avec une barre de fixation continue sur les parois verticales.

3.12	Solin-membrane aux drains (méthode de pose à chaud)

.1	Le solin-membrane doit être centré sur la collerette d’écoulement en se prolongeant d’au moins 150 mm (6 po) et il doit être appliqué sans plis, soufflures ou bâillements.   Assurez-vous que les bords de feuille adhèrent parfaitement au substrat.

.2	Appliquez une bague de serrage en exerçant une pression suffisante pour affecter un joint d’étanchéité entre la bague de serrage et la membrane.   Bouchez temporairement tous les drains pendant l’application du ballast, ou autres matériaux, qui pourraient boucher les drains.  Débouchez-les lorsque les travaux ne sont pas en cours ou dès qu’ils sont terminés.   Brûlez la pellicule de la surface supérieure avant d’appliquer le bitume caoutchouté appliqué à chaud.

# 3.13	Solin-membrane aux drains (membrane à base de bitume caoutchouté appliqué à chaud)

.1	La zone autour des drains doit être revêtue d’une membrane à base de bitume caoutchouté appliqué à chaud de 3 mm (1/8 po) d’épaisseur.

.2	La feuille de solin doit être placée sur la collerette d’écoulement de recouvrement en se prolongeant de 150 mm (6 po) au-delà de la collerette.

.3	Une deuxième couche de membrane à base de bitume caoutchouté appliqué à chaud doit être appliquée sur la feuille de solin à 3 mm (1/8 po) d’épaisseur.

.4	Appliquez une bague de serrage en exerçant une pression suffisante pour affecter un joint d’étanchéité entre la bague de serrage et la membrane.   Bouchez temporairement tous les drains pendant l’application du ballast, ou autres matériaux, qui pourraient boucher les drains.  Débouchez-les lorsque les travaux ne sont pas en cours ou dès qu’ils sont terminés.

3.14	Solin-membrane aux saillies (méthode de pose à chaud)

.1	À l’évent mécanique, aux saillies et aux solins pour tuyaux, appliquez un solin NP180p/p conformément aux dessins d’exécution du fabricant.   Installez des serre-joints le cas échéant.

.2		Aux manchons de goudron, placez un coffrage métallique en haut du solin et fixez-le à la plate-forme de toit.   Appliquez un solin sur la partie supérieure de la collerette et prolongez-le d’au moins 25 mm (1 po) au-delà du bord du 	premier pli.   Remplissez le manchon de goudron avec du bitume caoutchouté appliqué à chaud ou du mastic d’étanchéité à base de caoutchouc et de bitume afin d'empêcher l’eau de pénétrer.   Brûlez la pellicule de la surface supérieure avant d’appliquer le bitume caoutchouté appliqué à chaud.

3.15	Solin-membrane aux saillies (membrane à base de bitume caoutchouté appliqué à chaud)

.1		À l’évent mécanique, aux saillies et aux solins pour tuyaux, installez un solin-membrane dans une couche de membrane à base de bitume caoutchouté appliqué à chaud de 3 mm (1/8 po).   Recouvrez avec dépassement et calfeutrez avec la membrane.   Installez des serre-joints le cas échéant.

.2		Aux manchons de goudron, placez un coffrage métallique en haut de la membrane et fixez-le à la plate-forme de toit.   Insérez un solin-membrane dans une membrane à base de bitume caoutchouté appliqué à chaud de 3 mm (1/8 po) sur la partie  supérieure de la collerette.   Remplissez le manchon de goudron avec du bitume caoutchouté appliqué à chaud ou du mastic d’étanchéité à base de caoutchouc et de bitume afin d'empêcher l’eau de pénétrer.

3.16	Application de la membrane primaire d’étanchéité à base de bitume caoutchouté appliqué à chaud

.1		Assurez-vous que la plate-forme est prête à recevoir la membrane à base de bitume caoutchouté appliqué à chaud.  Lorsque des solins-membranes posés à chaud ont été utilisés, assurez-vous que la pellicule de polyéthylène a été brûlée avant l'application de la membrane.

.2		Lissez la membrane pour supprimer les poches d’air, les plis ou les déchirures conformément aux instructions du fabricant.   Assurez-vous que la membrane adhère parfaitement au substrat.

.3		Appliquez uniformément une première couche de membrane à base de bitume caoutchouté d’au moins 2 mm d’épaisseur pour former un revêtement monolithique continu sur les surfaces horizontales et verticales, y compris les zones précédemment renforcées.

.4		Appliquez une feuille de renforcement en tissu et enfoncez-la fermement dans la première couche de la membrane chaude.   Faites chevaucher le tissu d’au moins 6 mm (1/4 po) en vous assurant qu’une couche de membrane est présente entre les chevauchements.   Appliquez une deuxième couche de membrane d’au moins 3 mm (1/8 po) d’épaisseur sur le tissu pour obtenir une épaisseur totale de 5 mm (215 mils).

3.17	Installation du panneau de protection

.1	Le panneau de protection doit être placé directement dans la membrane chaude.

.2	Appliquez une feuille de panneau de protection en commençant par le point bas de la plate-forme, alignez la membrane le long de la ligne centrale du siphon de sol et étalez.

.3	Les feuilles de la membrane de protection doivent chevaucher les extrémités et les côtés de 25 mm à 50 mm (1 po – 2 po).

.4	Étalez ou décalez les joints des feuilles de la membrane de protection.

.5	Placez toutes les feuilles subséquentes en les superposant.

3.18	Installation du traitement de surface : Voir la Section 2 Travaux préliminaires de mise en chantier