REMARQUE DE SPÉCIFICATION : Cette spécification inclut les matériaux et les procédures d’installation de la membrane pare-air élastomère, résistante aux UV, Air-Bloc 33 conformément aux exigences du CNB pour l’enveloppe du bâtiment. La membrane Air-Bloc 33 est utilisée dans la construction de murs creux pour fournir une membrane d’étanchéité à l’eau et à l’air permettant le passage de la vapeur d’eau lorsqu’un retardateur de vapeur  distinct est installé sur le côté exposé à la chaleur de l’isolant. La membrane Blueskin( VP160 est une membrane pare-air perméable à la vapeur autoadhésive utilisée comme une feuille de transition pour couvrir l’interface des matériaux différents. Cette spécification doit être adaptée pour répondre aux exigences des projets individuels. Elle est élaborée en trois parties CSC-NMS et elle doit être incluse sous la forme d’une section distincte dans la Section 7 – Protection thermique et contre l’humidité.

Partie 1 GÉNÉRALITÉS

1.1		Exigences générales

.1	Les conditions générales, les conditions particulières, les instructions données aux soumissionnaires et les exigences générales de la Section 1 doivent être lues conjointement avec cette section et elles régissent cette dernière.

.2	La spécification doit être lue intégralement par toutes les parties concernées. Chaque section peut contenir plus ou moins d’informations par rapport à la documentation commerciale intégrale.  L’entrepreneur a pour unique responsabilité d'exprimer clairement aux sous-entrepreneurs l’étendue de leurs travaux.

1.2		Description

.1	Fournir la main d’œuvre, les matériaux, l’installation, les outils et l’équipement nécessaires à l’accomplissement des travaux tel qu’indiqué sur les dessins et tel que spécifié ici, y compris, mais sans être limité à, ce qui suit :

.1	Les matériaux et les procédés d’installation du système de membrane primaire pare-air / pare-pluie perméable à la vapeur.

.2	Les matériaux et les procédés d’installation de l’écran imperméabilisant et des solins-membranes intra-muraux.

.3	Les matériaux et les procédés d’installation pour l’adhérence des matériaux d’isolation rigides et semi-rigides.

1.3	Sections connexes

.1	Maçonnerie :					Section [XXXXX]

.2	Isolation :					Section [XXXXX]

.3	Système EIFS :					Section [XXXXX]

.4	Parement :					Section [XXXXX]

.5	Revêtement de toiture :			Section [XXXXX]

.6	Encadrements de portes et de fenêtres :	Section [XXXXX]

1.4	Soumissions

.1	Avant de commencer les travaux, vous devez soumettre la documentation fournie par un laboratoire de test indépendant agréé certifiant que les taux d’infiltration d’air et la perméance à la vapeur des membranes pare-air, y compris la membrane primaire et les feuilles de transition, dépassent les exigences du code national du bâtiment.

.2	Avant de commencer les travaux, vous devez soumettre des exemplaires de la certification ISO valide du fabricant. La membrane, les couches d’apprêt, les mastics, les adhésifs et les matériaux auxiliaires associés doivent être inclus.

.3	Avant de commencer les travaux, vous devez soumettre des références indiquant clairement que le fabricant de la membrane a achevé avec succès des ouvrages d’envergure et de nature similaires sur une base annuelle depuis au moins quinze ans. Soumettez les références d’au moins dix ouvrages.

.4	Avant de commencer les travaux, vous devez soumettre l’intégralité des dessins d’exécution du fabricant relatifs aux systèmes de membrane pare-air illustrant un plan continu d’imperméabilité à l’air tout au long de l’enveloppe du bâtiment.

.5	Avant de commencer les travaux, vous devez fournir une liste de contrôle des matériaux avec les taux d’application et l’épaisseur minimale des membranes primaires.

1.5	Assurance qualité

.1	Vous devez soumettre par écrit un document stipulant que l’applicateur des membranes primaires pare-air spécifié dans cette section est reconnu conforme par le fabricant pour l’exécution des travaux.

.2	Exécutez les travaux conformément aux exigences imprimées du fabricant de la membrane pare-air et à cette spécification.

.3	Conservez un exemplaire des instructions du fabricant sur le chantier.

.4	Au commencement des travaux et pendant toute la durée des travaux, autorisez l’accès 			au chantier au représentant du fabricant de la membrane pare-air.

.5	Les composants utilisés dans cette section doivent être fournis par un seul fabricant, y compris la membrane en feuille, les produits d’étanchéité pare-air, les couches d’apprêt, les mastics et les adhésifs.

1.6	Maquette

.1	Construisez une maquette conformément à la Section [01340 – Dessins d’atelier, Données produit, Échantillons et Maquettes.]

.2	Fournissez une maquette des matériaux pare-air conformément à la Section [      ] - [      ].

.3	Sous la direction d’un [ingénieur] [architecte] [ingénieur conseil], construisez le panneau de la paroi extérieure type de 2 m de long sur 2 m de large, en y intégrant [   ], le substrat, l’encadrement de fenêtre, l’attache de l’isolation, et en montrant les caractéristiques de l’application de la membrane pare-air.

.4	Attendez 24 h avant d’entreprendre les travaux relatifs au pare-air  afin de permettre [à l’ingénieur] [l’architecte] [au consultant] d’inspecter la maquette. La maquette peut faire partie de l’ouvrage.

1.7	Conférence de pré-installation

.1	Convenir d’une date [une] [      ] semaine au préalable avant de commencer les travaux relatifs à cette section, conformément à la Section [      ] - [      ].

1.8	Livraison, entreposage et manutention

.1	Livrez les matériaux sur le chantier dans leur emballage d’origine et sans dommage en indiquant le nom du fabricant et du produit.

.2	Entreposez les rouleaux debout dans leur emballage d’origine.

.3	Entreposez les adhésifs et les couches d’apprêt à une température supérieure ou égale à 5 degrés C pour faciliter la manipulation.

.4	Maintenez le solvant éloigné d’une flamme nue ou d’une chaleur excessive.

.5	Protégez les rouleaux de la lumière naturelle directe jusqu’à l’utilisation.

1.9	Coordination

.1	Assurez la continuité du joint d’étanchéité à l’air tout au long du champ de cette section.

1.10	Substituts

.1 	Soumettez les demandes de substituts conformément à la Section [XXXXX] - [XXXXX].

.2	Le format de soumission de substituts inclut l’exigence de :

.1	Soumettre la preuve que les matériaux de substitution sont conformes ou dépassent les caractéristiques de rendement des exigences du produit ainsi que la documentation provenant d’un laboratoire de test indépendant agréé certifiant que les taux d’infiltration d’air et la perméance à la vapeur des membranes pare-air, y compris la membrane primaire et les feuilles de transition, dépassent les exigences du Code national du bâtiment.

.2	Soumettre des exemplaires de la certification ISO valide du fabricant.

.3	Soumettre des références indiquant clairement que le fabricant de la membrane a achevé avec succès des ouvrages d’envergure et de nature similaires sur une base annuelle depuis au moins quinze ans.

.4	Soumettre l’intégralité des dessins d’exécution du fabricant relatifs aux systèmes de membrane pare-air illustrant un plan continu d’imperméabilité à l’air tout au long de l’enveloppe du bâtiment.

.3	Soumettez les demandes de substituts à cette spécification au moins dix (10) jours ouvrables avant la clôture de l’appel d’offres pour l’évaluation.  Incluez une liste de dix ouvrages exécutés au cours des dix dernières années.

.4	Les substituts acceptables seront confirmés par un addenda. L’utilisation des matériaux de substitution non approuvés par écrit avant la clôture de l’appel d’offres ne sera pas autorisée pour ce projet.

PARTIE 2 PRODUITS

# 2.1	Les composants et les matériaux de la membrane doivent être fournis par le même fabricant de membrane pour garantir la compatibilité et l’intégrité parfaite du système.

2.2	Fabricant de la membrane pare-air : 	Henry Company Canada,

15 Wallsend Drive

Scarborough, ON  M1E 3X6

Tél: 1-800-361-4599

Téléc. : 514-364-7270

Site Web www.henry.com

2.3	Membranes

.1	Utilisez la membrane pare-air et pare-pluie liquide Air-Bloc 33 fabriquée par Bakor. Il s’agit d’une membrane à émulsion élastomère à une seule composante, résistante aux UV, appliquée à la brosse ou par pulvérisation dont les caractéristiques sont les suivantes :

.1	Perméabilité à l’air : 0,008 L/s.m² à 75 Pa.,

.2	Perméance à la vapeur d’eau : 655 ng/Pa.m2.s., (11,6 perms) (ASTM E96 Méthode B),

.3	Flexibilité à long terme : Réussi (CGSB 71-GP-24M).

.2 	Utilisez la membrane de transition résistante à l’eau Blueskin VPMC 160, fabriquée par Bakor : membrane pare-air autoadhésive, renforcée de polyoléfine modifiée (bleue) laminée à trois épaisseurs, pour la construction de mur, conçue expressément pour être résistante à l’eau et perméable à la vapeur. Le renforcement adhésif breveté est protégé par une pellicule détachable fendue à trois endroits. La membrane devra comporter les propriétés physiques suivantes :

1.	Fuite d’air : <0,004 pi³/mn/pi2 à 1,57 lb/pi2 [<0.02L/s/m2 à 75Pa] lorsque les essais sont effectués conformément à la norme ASTM E2178.

2.	Perméance à la vapeur d’eau : 29 perms, conformément à la norme ASTM E96, Méthode B.

3.	Essais effectués conformément à la norme ASTM E2357, Fuite d’air dans les assemblages 	pare-air

4.	Résistance à la pénétration de l’eau : Réussi, selon ICC-ES AC 38

5.	Résistance à la pénétration de l’eau autour des clous : Réussi lorsque les essais sont effectués conformément aux normes AAMA 711-05 et ASTM D 1970 modifiée

6.	Caractéristiques du brûlage en surface : Classe A, lorsque les essais sont effectués conformément à la norme ASTM E84 : Indice de propagation de la flamme de 0 et Indice de dégagement des fumées de 105

7.	Poids de base : minimum 160 g/m², lorsque les essais sont effectués selon la norme TAPPI, Méthode T-410

8.	Résistance à la traction : 40 lbF MD et 29 lbF CD selon la norme ASTM D828

9.	Résistance moyenne à la rupture à sec : 127 lbF MD, et 91 lbF CD selon la norme ASTM D 5034

10.       Fonctionnement accéléré et allongement : Réussi à 100 cycles, -29°C (-20°F) selon ICC-ES AC 48

.3	Utilisez le fil de fibre de verre à jour, à structure maillée pour le tirage des joints, saturé de résines synthétiques, 990-06 Yellow Jacket fabriqué par Bakor.

.4 	Utilisez la membrane (autoadhésive) Blueskin( TWF fabriquée par Bakor comme solin intra-mural et écran imperméabilisant. Il s’agit d’une membrane à base de bitume modifié SBS, à feuille autoadhésive avec une pellicule de polyéthylène stratifié croisé dont les propriétés physiques sont les suivantes :

.1	Couleur : Jaune,

.2	Stabilité à haute température : 110 degrés C min. conformément à la norme ASTM D5147 (résistance à l’écoulement),

.3	Épaisseur : 1,0 mm (40 mils) min.,

.4	Taux d’infiltration d’air : <0,005 L/s.m² à 75 Pa conformément à la norme ASTM E283-91,

.5	Perméance à la vapeur d’eau : 1,6 ng/Pa.m2.s. (0,03 perms) conformément à la norme ASTM E96,

.6	Souplesse à basse température : -30 degrés C conformément à la norme CGSB 37-GP-56M.

2.4	Couches d’apprêt

.1	Utilisez la couche d’apprêt Blueskin( Primer fabriquée par Bakor pour les membranes autoadhésives appliquées à n’importe quelle température. Il s’agit d’une colle à base de caoutchouc synthétique, à prise rapide, dont les propriétés physiques sont les suivantes :

.1	Couleur : Bleu,

.2	Poids : 0,8 kg/l,

.3	Teneur en solides : 35 %,

.4	Temps de séchage (début de prise) : 30 minutes.

.2	Utilisez la couche d’apprêt Aquatac( Primer fabriquée par Bakor pour les membranes autoadhésives appliquées à des températures supérieures à -4 degrés C. Il s’agit d’une colle à base de polymères en émulsion, à prise rapide, dont les propriétés physiques sont les suivantes :

.1	Couleur : Turquoise,

.2	Poids : 1,0 kg/l,

.3	Teneur en solides : 53 %,

.4	À base d’eau, pas d’odeur de solvant,

.5	Temps de séchage (début de prise) : 30 minutes à 50 % HR et 20 degrés C.

REMARQUE DE SPÉCIFICATION : PONT THERMIQUE Pour réduire la perte de chaleur et limiter la convection de l’air entre la membrane pare-air et les matériaux d'isolation, fixez l’isolant avec un adhésif pour isolant appliqué en serpentins et étalez les joints de tous les panneaux. Coordonnez avec la section Isolation du mur creux. Consultez 2.4.1 et 3.9 pour l’adhésif pour isolant et les procédés d’installation.

2.5	Mastics et scellant pour joints d’extrémité

.1	Utilisez le mastic d’étanchéité à l’air liquide, l’adhésif pour isolant, le solin intra-mural et l’écran imperméabilisant Air-Bloc 21 ou 230-21 Adhesive fabriqués par Bakor. Il s’agit d’un composé à base de caoutchouc synthétique dont les caractéristiques sont les suivantes :

.1	Compatible avec la membrane pare-air / vapeur, le substrat et l’isolant,

.2 	Souplesse à longue échéance : Réussi CGSB 71-GP-24M,

.3	Résistance chimique : Résiste aux solutions alcalines, moyennement acides et salines.

.2	Utilisez le scellant pour joints d’extrémité Polybitume( 570-05 Polymer Modified Sealing Compound fabriqué par Bakor. Il s’agit d’un composé de scellement modifié par polymères dont les caractéristiques sont les suivantes :

.1	Compatible avec la membrane d’étanchéité en feuille et le substrat,

.2	Teneur en solides : 70 %,

.3	Perméance à la vapeur : 2,9 ng/Pa.m2.s. conformément à la norme ASTM E96,

.4	Conforme à la norme CGSB 37.29,

.5	Reste souple en vieillissant,

.6	Adhère aux surfaces humides,

.7	Résistance chimique : Résiste au chlorure de calcium et aux solutions alcalines, légèrement acides et salines.

.3	Utilisez le scellant HE925 BES fabriqué par Bakor pour sceller les joints d’extrémité. Il s’agit d’un composé de scellement modifié par polymères à module moyen durcissant à l’humidité dont les propriétés physiques sont les suivantes :

        - Compatible avec la membrane en feuille pare-air, la membrane pour le revêtement de toitures et l’imperméabilisation à l’eau et le substrat,

        - Conforme à la Spéc. Féd. TT-S-00230C, Type II, Classe A,

        - Conforme à la norme ASTM C 920, Type S, Catégorie NS, Classe 25,

        - Allongement : 450 – 550 %,

        - Reste souple en vieillissant,

        - Joints de construction calfeutrés jusqu’à 1 pouce de large.

PARTIE 3 EXÉCUTION

3.1	Contrôle

.1	Vérifiez que les surfaces sont prêtes et que les conditions permettent de commencer les travaux relatifs à cette section. Informez l’ [ingénieur] [architecte] [ingénieur conseil] par écrit en cas de disparités. Le commencement des travaux ou de toutes autres parties en conséquence signifie que le substrat préparé a été accepté.

.2	Ne pas appliquer la membrane pare-air si la météo prévoit de la pluie dans les 16 heures à venir.

3.2	Préparation

.1	Toutes les surfaces doivent être saines, sèches, propres, et exemptes d’huile, de graisse, de poussière, d’excès de mortier ou autres contaminants.  Remplissez les zones effritées de substrat pour obtenir un plan homogène.

.2	L’application de la membrane pare-air primaire doit être effectuée 16 heures après le retrait  du coffrage.

.3	Les joints de mortier dans le bloc de béton et les trous d’attache de coffrage/les espaces vides dans le béton coulé doivent être comblés, lissés et un temps de durcissement d’au moins 24 heures doit être respecté.

.4	Les joints entre les panneaux de gypse extérieurs, les panneaux en contre-plaqué et les panneaux à base d’autres types de substrats doivent être calfeutrés avec la membrane de transition pare-air avant l’application de la membrane liquide.

.5	Les fissures dans la maçonnerie et le béton mesurant jusqu’à 6 mm de large doivent être comblées en appliquant la membrane primaire pare-air à la truelle et un temps de durcissement d’une nuit doit être respecté avant d’appliquer la membrane liquide sur la surface, autrement, les fissures peuvent être comblées avec une bande de membrane de transition pare-air appliquée au substrat.

.6	Les fissures dans la maçonnerie et le béton dont la largeur est supérieure à 6 mm doivent être calfeutrées avec une bande de membrane de transition pare-air chevauchant les deux côtés de la fissure d’au moins 75 mm.

3.3	Couche d’apprêt pour le solin-membrane intra-mural et la membrane de transition (autoadhésive)

.1	Appliquez une couche d’apprêt avec les membranes autoadhésives conformément au taux recommandé par le fabricant.

.2	Appliquez une couche d’apprêt sur toutes les zones pour l’application du solin-membrane intra-mural et/ou de la feuille de transition comme indiqué sur les dessins à l’aide d’un rouleau ou d’un pulvérisateur et laissez un temps ouvert d’au moins 30 minutes. Les surfaces apprêtées non recouvertes d’une membrane de transition autoadhésive ou d’un solin-membrane intra-mural autoadhésif au cours du même jour de travail doivent être apprêtées de nouveau.

  - Membrane de transition (autoadhésive)

.1	Alignez et placez la membrane de transition autoadhésive, retirez la pellicule de protection et pressez fermement en place. Faites chevaucher tous les recouvrements d’extrémité et latéraux d'au moins 50 mm.

.2	Fixez-la aux encadrements de fenêtre, écrans d’aluminium, encadrements de porte métallique creuse, panneaux d’allège, revêtement de toiture et à l’interface des matériaux différents comme indiqué sur les dessins.

.3	Roulez immédiatement tous les recouvrements et la membrane avec un rouleau de plan de travail pour calfeutrer.

.4	Assurez-vous que tous les travaux de préparation ont été achevés avant d’appliquer la membrane liquide pare-air / vapeur.

3.5	Méthode de tirage d’un joint d’étanchéité à l’air liquide

.1	Appliquez une membrane liquide étanche à l’air et perméable à la vapeur à l’aide d’une truelle sur les joints entre les panneaux et renforcez avec un treillis pour jointoiement avant d’appliquer la membrane primaire pare-air.

.2	Assurez-vous que tous les travaux de préparation ont été achevés avant d’appliquer la membrane primaire pare-air.

3.6	Solin intra-mural et écran imperméabilisant (autoadhésif)

.1	Appliquez un solin intra-mural et un écran imperméabilisant conformément à la norme CSA A371-94 relative aux ouvrages de maçonnerie du bâtiment ; le long de la base des placages et des murs en maçonnerie, sur les fenêtres, les portes et autres ouvertures murales qui doivent être protégées.

.2	Les applications doivent former un solin-membrane continu et doivent se prolonger d’au moins 200 mm jusqu’au mur de soutènement.

.3	Au terme de chaque jour de travail, calfeutrez le bord supérieur de la membrane en contact avec le substrat en utilisant un mastic d’étanchéité à l’air liquide. Appliquez un bord aminci à la truelle pour sceller les joints d’extrémité et empêcher l’eau de pénétrer.

.4		Assurez-vous que le solin-membrane intra-mural se prolonge entièrement sur la face externe du placage en maçonnerie externe. Là où le solin se termine ou croise les ouvertures murales, y compris les encadrements de porte, retenez le solin avec un « mur de retenue » pour protéger les ouvertures et rediriger l’eau vers l’extérieur. Ébarbez l’excédant comme indiqué par l’ingénieur conseil.

.5	Appliquez un écran d’imperméabilisation sur les dalles au niveau du sol, préparez et apprêtez les surfaces, alignez et placez la membrane entre la dalle et la maçonnerie en aggloméré.

.6	Alignez et placez les bords d’attaque du solin-membrane intra-mural autoadhésif avec les bords horizontaux avant des murs de fondation, les angles indépendants et les autres substrats à protéger, retirez partiellement la pellicule de protection et faites rouler la membrane sur la surface et à la verticale.

.7	Pressez fermement en place. Faites chevaucher tous les recouvrements d’extrémité et latéraux d'au moins 50 mm.  Roulez immédiatement tous les recouvrements et la membrane pour calfeutrer.

.8	Assurez-vous que tous les travaux de préparation ont été achevés avant d’appliquer le solin-membrane intra-mural autoadhésif.

.9		Assurez-vous que le solin-membrane intra-mural se prolonge entièrement sur la face externe du placage en maçonnerie externe. Ébarbez l’excédant comme indiqué par l’ingénieur conseil.

3.7	Membrane primaire pare-air

.1	Lorsque le solin-membrane et les membranes de transition sont installés, appliquez la membrane liquide pare-air à l’aide d’une truelle

ou par pulvérisation ininterrompue et continue sur l’intégralité du parement de mur comme indiqué à une épaisseur de film humide de 3 mm. Faites chevaucher les membranes de transition et le solin-membrane d’au moins 25 mm. Appliquez à la truelle sur tous les pourtours de saillies pour garantir une étanchéité à l’air parfaite et continue.

3.8	Inspection

.1	Informez l’[ingénieur] [architecte] [ingénieur conseil] que les sections de travail sont terminées afin quelles puissent être inspectées avant d’installer l’isolant.

3.9	Installation de l’isolant

.1	Coordonnez avec la section Isolation du mur creux [XXXXX] pour les matériaux d’isolation.

.2	Dès que la membrane pare-air a été installée, appliquez le mastic d’étanchéité à l’air liquide et l’adhésif pour isolant en serpentins.

.3	Placez immédiatement l’isolant dans l’adhésif et pressez fermement en place pour garantir un contact total.  Appliquez davantage d’adhésif si autorisé pour l’adhérence.

.4	Étalez de l’adhésif sur tous les joints des panneaux isolants pendant l’installation, sauf sur les joints de dilatation.

3.10	Protection des travaux finis

.1	Les membranes Air-Bloc et Blueskin( ne sont pas conçues pour être exposées à l’air libre de façon permanente. Ce produit est conçu pour résister à une exposition raisonnable sur le chantier, cependant il est recommandé de le recouvrir le plus tôt possible.