REMARQUE DE SPÉCIFICATION : Cette spécification-type inclut les matériaux et les méthodes à suivre pour l’application du système monocouche CM100. Il s’agit d’un durcissant à l’humidité monocouche appliqué à froid et d’une membrane d’imperméabilisation élastomère sans solvant. Les applications types incluent l’imperméabilisation des tunnels souterrains et des murs de fondation. Cette spécification doit être adaptée pour répondre aux exigences des projets individuels. Elle est élaborée en trois parties CSI et elle doit être incluse sous la forme d’une section distincte dans la Section 7 – Protection thermique et contre l’humidité.

## PARTIE 1 : GÉNÉRALITÉS

1.01	CETTE Section INCLUT

A.	Les conditions générales, les conditions particulières, les instructions données aux soumissionnaires et les exigences générales de la Section 1 doivent être lues conjointement avec cette section et elles régissent cette dernière.

B.	La spécification doit être lue intégralement par toutes les parties concernées.   Chaque section peut contenir plus ou moins d’informations par rapport à la documentation commerciale intégrale. L’entrepreneur a pour unique responsabilité d'exprimer clairement aux sous-entrepreneurs l’étendue de leurs travaux.

1.02	DESCRIPTION

- Fournir la main d’œuvre, les matériaux, les outils et l’équipement nécessaires à l’accomplissement des travaux tel qu’indiqué sur les dessins et tel que spécifié ici, y compris, mais sans être limité à, ce qui suit :

1.	Murs de fondation, tunnels (par d’autres),

2.	Membrane d’imperméabilisation élastomère monocouche,

3.	Assise de protection / feuille de séparation / panneau d’évacuation,

4.	Remblai spécifié.

1.03	TRAVAUX CONNEXES

A.	Division 2 	Travaux sur le chantier

B.	Division 3 	Structure en béton

C.	Division 4 	Maçonnerie

D.	Division 5 	Acier de construction

E.	Division 6 	Charpenterie brute thermique

F	Division 7 	Produits d’étanchéité et solins

G.	Division 15 	Mécanique

1.04	Références

A.	ASTM C 836 : Membrane d’imperméabilisation élastomère appliquée à l’état liquide à froid à teneur élevée en solides

1.05	Soumissions

A.	Avant de commencer les travaux, vous devez soumettre des références indiquant clairement que les matériaux proposés ont été installés sur des ouvrages d’envergure et de nature similaires.

B.	Avant de commencer les travaux, vous devez soumettre l’intégralité des dessins d’exécution normalisés du fabricant relatifs à l’imperméabilisation appliquée à l’état liquide à froid.

1.06	Assurance qualité

A.	Exécutez les travaux conformément aux exigences imprimées du fabricant de la membrane et à cette spécification. Informez le concepteur en cas de disparités avant de commencer les travaux.

B.	Conservez un exemplaire de la documentation du fabricant sur le chantier pendant toute la durée des travaux.

C.	Au commencement des travaux et pendant toute la durée des travaux, autorisez l’accès au chantier au représentant du fabricant de la membrane d’imperméabilisation.

D.	Les matériaux utilisés dans cette Section, y compris les couches d’apprêt, les mastics et les membranes, les assises de protection, les panneaux d’évacuation en matériau composite et les membranes de joint de dilatation doivent être parfaitement compatibles et doivent être fournis et/ou produits par le même fabricant.

1.07	Livraison, entreposage et manutention

A.	Livrez les matériaux sur le chantier dans leur emballage d’origine et sans dommage en indiquant le nom du fabricant et du produit.

B.	La membrane élastomère appliquée à froid doit être entreposée dans des conteneurs fermés.

C.	Entreposez la membrane à une température supérieure ou égale à 40 degrés F pour faciliter la manipulation.

D.	Entreposez les adhésifs et les couches d’apprêt à une température supérieure ou égale à 40 degrés F pour faciliter la manipulation.

E.	Maintenez les solvants éloignés d’une flamme nue ou d’une chaleur excessive.

F.		N’entreposez pas les membranes modifiées à une température ambiante inférieure à 20 degrés F.

1.08	EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

A.		Entreposez les rouleaux dans un lieu chauffé jusqu’à ce qu’ils soient posés sur la toiture.

B.	Les températures minimales de service doivent prendre en considération un indice de refroidissement éolien.  La température d’application doit être égale à la température moins la moitié de la vitesse du vent comme recommandé par l’association nationale des entrepreneurs en couverture (ANEC).

1.09	Coordination

A.	Assurez la continuité de la membrane d’imperméabilisation tout au long de la portée de cette section.

B.	Les travaux doivent être planifiés afin de fournir un joint imperméable à la fin de chaque jour de travail sur les zones où les travaux ont été effectués pendant la journée.

1.10	CONDITIONS D’EMPLACEMENT

A.	Exigences environnementales

1.	Aucun travail d’installation ne doit être effectué par temps de pluie ou en cas de météo défavorable et sur des surfaces construites gelées ou mouillées.

B.	Protection

1.	Vous devez protéger de façon adéquate les matériaux et les travaux relatifs à cette section des dommages pouvant être causés par des opérations de remblayage et pour d’autres raisons.

2.	Vous devez protéger les travaux des autres commerces des dommages résultants des travaux relatifs à cette section. Vous devez réparer ces dommages à vos frais à la satisfaction de l’ingénieur conseil.

3.	Vous devez appliquer une assise de protection le plus tôt possible après l’installation de la membrane.

1.11	SUBSTITUTS

A.	Vous devez soumettre les demandes de substituts conformément à la Section [XXXXX] - [XXXXX].

B.	Le format de soumission de substituts inclut :

1.	La soumission de la preuve que les matériaux de substitution sont conformes ou dépassent les caractéristiques de rendement des exigences du produit et la soumission de la documentation provenant d’un laboratoire de test indépendant agréé certifiant que le rendement de la membrane d’imperméabilisation, y compris des panneaux de drainage et des feuilles de transition, est conforme.

2.	La soumission de références indiquant clairement que le fabricant de la membrane a achevé avec succès des ouvrages d’envergure et de nature similaires sur une base annuelle.

3.		La soumission de l’intégralité des dessins d’exécution du fabricant relatifs aux systèmes de membrane pour le revêtement des toitures illustrant un plan continu d’étanchéité à l’eau tout au long de l’enveloppe du bâtiment.

C.	Vous devez soumettre les demandes de substituts à cette spécification au moins dix (10) jours ouvrables avant la clôture de l’appel d’offres pour l’évaluation.

D.	Les substituts acceptables seront confirmés par un addenda. L’utilisation des matériaux de substitution non approuvés par écrit avant la clôture de l’appel d’offres ne sera pas autorisée pour ce projet.

REMARQUE DE SPÉCIFICATION : Cette spécification-type inclut une garantie de 2 ans standard de l’entrepreneur et une garantie du produit de 5 ans du fabricant couvrant les fuites dues à des matériaux défectueux.

1.12	GARANTIE

A.	Pour les travaux relatifs à cette section, la période de garantie de 12 mois prévue dans la sous-section GC 32.1 des conditions générales « C » est prolongée à [24 mois] [60 mois].

B.	Par la présente, l’entrepreneur garantit la membrane d’imperméabilisation contre les fuites [conformément à la norme GC24] pendant deux ans.

C.	Par la présente, le fabricant garantit la membrane d’imperméabilisation contre les fuites dues à des matériaux défectueux pendant cinq (5) ans. L’étendue de la garantie doit inclure les matériaux requis pour que la membrane soit de nouveau étanche à l'eau. L’étendue des travaux n’inclut pas le retrait des morts-terrains.

## PARTIE 2 : MATÉRIAUX

  - MATÉRIAUX

- Les composants de la membrane d’imperméabilisation et les accessoires doivent être fournis par un fabricant de membrane exclusif pour garantir la compatibilité et l’intégrité parfaite du système.

Fabricant agréé : 		   Henry Company Canada

15 Wallsend Drive

Scarborough, ON  M1E 3X6

Tél: 1-800-361-4599

Téléc.: 514-364-7270

Site Web www.henry.com

2.02	MEMBRANE D’IMPERMÉABILISATION (base de la conception)

A.	Utilisez la membrane primaire d’imperméabilisation élastomère appliquée à froid Henry CM100 fabriquée par Henry. Il s’agit d’un composé d’imperméabilisation élastomère sans solvant durcissant à l'humidité dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Conforme aux exigences de la norme ASTM C 836,

- Teneur en solvant : 0 %,

- Non inflammable, point d’éclair > 450 F,

- Allongement : >500 %,

- COV < 40 grammes/ Litre,

- Peut être appliquée sur du béton « vert ».

2.03	ARMATURE TEXTILE

A.	L’armature textile doit être en polyester, épaisse d’au moins 8 mils et doit avoir une :

- Résistance à l’arrachement (ASTM 5034) :

MD: 25 lb/po

CD: 13 lb/po

- Déchirure trapézoïdale (ASTM D1117) :

MD: 3 lb/po

CD: 6 lb/po

- Éclatement de Mullen : 17 psi

2.04 	SOLIN ET MEMBRANE DE TRAITEMENT CONTRE LES FISSURES

A	Utilisez le solin et la membrane de traitement contre les fissures 990-25. Il s’agit d’une membrane élastomère en feuille pour solin fournie par Henry, de type EPDM / à base de butyle, épaisse de 47 mils.

2.05	Assise de protection / feuille de séparation

A.	Utilisez la membrane pour assise de protection / feuille de séparation pour les surfaces horizontales Filter Fabric GR08 fournie par Henry. Il s’agit d’une toile filtrante en polyester 100 % recyclée après consommation, épaisse d’au moins 120 mils.

2.06	MEMBRANE LIQUIDE ET SCELLANT POUR JOINT D'EXTRÉMITÉ

A.	Utilisez le scellant HE925 BES fabriqué par Henry pour sceller les joints d’extrémité. Il s’agit d’un composé de scellement modifié par polymères à module moyen durcissant à l’humidité dont les propriétés physiques sont les suivantes :

        - Compatible avec la membrane en feuille pare-air, la membrane pour le revêtement de toitures et l’imperméabilisation à l’eau et le substrat,

        - Conforme à la Spéc. Féd. TT-S-00230C, Type II, Classe A,

        - Conforme à la norme ASTM C 920, Type S, Catégorie NS, Classe 25,

        - Allongement : 450 – 550 %,

        - Reste souple en vieillissant,

        - Joints de construction calfeutrés jusqu’à 1 pouce de large.

2.07	PANNEAU DE DRAINAGE COMPOSITE: Le panneau de drainage composite doit être en géotextile composite préfabriqué à deux composants constitué d'un noyau polymérique tridimensionnel revêtu d’un côté d’une toile filtrante en polypropylène tissée ou non tissée, fournit par Henry :

A.	Henry DB 2000 : Pour les installations verticales et horizontales, peu profondes avec une pellicule supplémentaire fixée à l’arrière de la membrane.

B.	Henry DB 6200 : Pour les installations verticales requérant une résistance à la compression et une capacité d’écoulement élevées avec une pellicule supplémentaire fixée à l’arrière de la membrane.

C.	Henry DB 9000 : Pour les applications horizontales requérant une résistance à la compression et une capacité d’écoulement élevées et à base de géotextile tissé. Approprié pour les dalles sur plots.

2.10	BARRES DE TERMINAISON

A.	Les barres de terminaison doivent être en aluminium continu, en acier inoxydable ou en métal galvanisé; elles doivent mesurer 1/8 po. x 1 po. et elles doivent être pré-perforées pour une attache à vis anticorrosion sur des centres de 8 po. au maximum.

2.11	REMBLAI SPÉCIFIÉ (Division 2)

## PARTIE 3 : EXÉCUTION

3.01	CONTRÔLE

A.	Les substrats acceptables sont en béton coulé sur place et en béton précoulé.

B.	Vérifiez que les surfaces sont prêtes et que les conditions permettent de commencer les travaux relatifs à cette section.  Le commencement des travaux ou de toutes autres parties en conséquence signifie que le substrat a été accepté.

3.02	PRÉPARATION

A.	Toutes les surfaces doivent être saines, sèches, propres, et exemptes d’huile, de graisse, de poussière, d’excès de mortier, de gel ou autres contaminants.  Remplissez les zones effritées de substrat pour obtenir un plan homogène et retirez les écailles ou la laitance du béton.  Retirez les produits de durcissement ou les corps étrangers nuisibles à l’adhérence de la membrane primaire d’imperméabilisation ou aux solins-membranes.

B.	Le béton frais doit durcir pendant au moins 3 jours et il doit être sec avant d’appliquer les membranes d’imperméabilisation. Le béton coulé sur des plates-formes en coffrage métallique aérées doit mûrir pendant au moins 7 jours.

C.	Le béton doit être fini à la taloche.  Les plates-formes lissées à la truelle doivent être sablées, ou l'équivalent, avant de procéder à l'application du système d’imperméabilisation.

D.	Les assemblages de joints de dilatation doivent être placés avant de procéder à l'application de l'assemblage primaire d’imperméabilisation.

3.03	INSTALLATION DU TRAITEMENT CONTRE LES FISSURES ET DES SOLINS

A.	Tirage des joints de la plate-forme en béton pré-coulé :

1.	Renforcez les joints le long des plates-formes en béton avec une bande d'armature textile d’au moins 12 pouces de large encastrée dans un revêtement de membrane primaire de 18 pouces de large et de 55 mils d’épaisseur.

2.	Renforcez les joints le long de la largeur des unités en béton précoulé avec une bande de membrane de traitement contre les fissures élastomère d’au moins 12 pouces de large encastrée dans un revêtement de membrane primaire de 18 pouces de large et de 55 mils d’épaisseur.

B.	Plate-forme aux jointures verticales :

1.	Appliquez un revêtement de membrane primaire d’imperméabilisation de 55 mils d’épaisseur se prolongeant de 4 pouces sur les faces horizontales et verticales.

2.	Encastrez une feuille de solin élastomère à plat dans la membrane humide en la prolongeant d'au moins 3 pouces sur les surfaces verticales et horizontales; empêchez la formation de plis ou de bâillements.

3.	Lorsque la hauteur de la feuille de solin élastomère dépasse 12 pouces, fixez-la mécaniquement à la surface verticale avec une barre de terminaison métallique.  Faites chevaucher les feuilles de solin d’au moins 3 pouces sur les recouvrements d’extrémité et adhérez-les au revêtement de la membrane primaire de 55 mils d’épaisseur.

C.	Traitement contre les fissures :

1.	Calfeutrez les fissures et les joints jusqu’à 1/8 pouces de largeur avec un revêtement de membrane primaire de 12 pouces de large et de 55 mils d’épaisseur et une bande d’armature textile de 6 pouces de large centrée sur le joint.

2.	Calfeutrez les fissures et les joints jusqu’à 1/4 pouces de largeur avec un revêtement de membrane primaire de 12 pouces de large et de 55 mils d’épaisseur et une bande de membrane de traitement contre les fissures élastomère de 6 pouces de large centrée sur le joint.

D.	Solin-membrane aux drains :

1.	Recouvrez les zones autour des drains avec un revêtement de membrane primaire de 55 mils d’épaisseur.

- Placez la feuille de solin élastomère sur la collerette d’écoulement revêtue en la prolongeant d’au moins 6 pouces autour de la collerette.

3.	Appliquez une deuxième couche de 55 mils d’épaisseur de membrane élastomère sur la feuille de solin.

4.	Appliquez une bague de serrage en exerçant une pression suffisante pour affecter un joint d’étanchéité entre la bague de serrage et la membrane.  Bouchez temporairement tous les drains pendant l’application du ballast, ou autres matériaux qui pourraient boucher les drains. Débouchez-les lorsque les travaux ne sont pas en cours ou dès qu’ils sont terminés.

E.	Solin-membrane aux saillies :

1.	Placez une feuille de fixation élastomère sur les saillies de ventilation mécanique et les percées de conduite dans un revêtement de membrane primaire de 55 mils d’épaisseur. Recouvrez avec dépassement et calfeutrez avec la membrane. Installez des serre-joints le cas échéant.

2.	Aux manchons de goudron, placez un coffrage métallique sur la partie supérieure du revêtement de la membrane primaire de 55 mils d’épaisseur et fixez-le à la plate-forme de toit. Placez une feuille de solin dans un revêtement de membrane primaire de 55 mils d’épaisseur sur la partie supérieure de la collerette.  Remplissez le manchon de goudron avec la membrane primaire d’imperméabilisation liquide pour empêcher l’eau de pénétrer.

F.	Joints de dilatation :

- La membrane en feuille élastomère peut être appliquée dans un lit de membrane primaire d’imperméabilisation. Placez la membrane en feuille élastomère dans une membrane humide conformément aux instructions écrites du fabricant.

- Nouez une membrane en feuille élastomère dans le joint de dilatation, encastré dans une couche de membrane primaire d’imperméabilisation de 55 mils d’épaisseur. Assurez-vous que la profondeur de la boucle est d’au moins 1 -1/2 po.

- Prolongez la membrane en feuille élastomère d’au moins 3 po. sur chaque côté du joint. Calfeutrez les joints d’extrémité d’au moins 6 po. avec un revêtement de membrane de 55 mils d’épaisseur. Remplissez la boucle avec la membrane, le cas échéant.

- Fixez la partie supérieure de la membrane pour joint de dilatation avec une barre de fixation continue sur les parois verticales.

##### 3.04	APPLICATION DE LA MEMBRANE ÉLASTOMÈRE MONOCOUCHE APPLIQUÉE À FROID

A.	Application d’une simple couche verticale :

1.		Assurez-vous que les substrats sont prêts à recevoir la membrane primaire d’imperméabilisation.

2.		Appliquez la membrane avec une raclette, un rouleau ou une truelle en vous assurant qu’elle adhère intégralement au substrat.

3.		Appliquez uniformément une simple couche de membrane primaire d’au moins 55 mils d’épaisseur pour former un revêtement monolithique continu sur les surfaces verticales, y compris les zones précédemment renforcées.

B.		Application d’une simple couche horizontale :

1.		Assurez-vous que les substrats sont prêts à recevoir la membrane primaire d’imperméabilisation.

2.		Appliquez la membrane avec une raclette, un rouleau ou une truelle en vous assurant qu’elle adhère intégralement au substrat.

3.		Appliquez uniformément une simple couche de membrane primaire d’au moins 110 mils d’épaisseur pour former un revêtement monolithique continu sur les surfaces verticales, y compris les zones précédemment renforcées.

3.05	INSTALLATION DE L’ASSISE DE PROTECTION / FEUILLE DE SÉPARATION (horizontale)

A.	Placez l’assise de protection / la feuille de séparation spécifiée sur la couche supérieure de la membrane primaire pendant qu'elle est encore humide et qu'elle ne s'est pas écaillée.

B.	Faites chevaucher l’assise de protection de 2 pouces sur les recouvrements latéraux et de 6 pouces sur les recouvrements d’extrémité.

C.	Commencez aux points bas ou aux drains, posez la membrane pour l'assise de protection en feuilles continues en bardeaux. Étalez tous les recouvrements d’extrémité.

3.06     DURCISSEMENT ET PROTECTION

  - Laissez la membrane sécher complètement. Protégez-la de la pluie jusqu’à ce qu’elle soit parfaitement dure. Laissez la membrane totalement durcir avant d’installer le drainage composite, de recouvrir le matériel ou de remblayer. Retouchez ou réparez les zones endommagées en utilisant le même matériau que le revêtement d'origine.

  - Protégez la membrane durcie d’un dommage causé par le remblayage avec des panneaux d’évacuation avant de commencer le remblayage.

3.07	INSTALLATION DU PANNEAU D’ÉVACUATION DE LA FONDATION (verticale)

A.	Alignez et posez le panneau d’évacuation jusqu’au mur de fondation, placez le bord inférieur du panneau d'évacuation en contact modéré avec le système de drain agricole.

B.	Fixez le panneau d’évacuation au mur de fondation avec les clous et les rondelles spécifiés en les espaçant horizontalement d’axe en axe de 16 pouces.  Installez au minimum 2 rangées décalées en quinconce et espacées de 6 pouces et d’au moins de 6 pouces du bord supérieur.

C.	Alignez et installez la bande de terminaison spécifiée le long du bord supérieur avec des clous espacés de 12 pouces d’axe en axe et calfeutrez avec du mastic pour joint d’extrémité.

D.	Faites chevaucher les recouvrements d’extrémité, retirez le tissu lâche pour exposer le noyau du drain et placez le noyau du second panneau sur le premier. Courbez le panneau d’évacuation pour créer des coins internes et coupez le panneau pour créer des coins externes, laissez 3 pouces de tissu supplémentaire pour envelopper le coin.

E.	Étalez ou décalez les joints des feuilles du panneau d’évacuation. Placez toutes les feuilles subséquentes en les superposant.

F.	Remblayez le bord inférieur conjointement avec le système de drain agricole.

3.08	INSTALLATION DU PANNEAU D’ÉVACUATION (horizontal)

A.	Desserrez les panneaux posés sur l’assise de protection en commençant par le point bas de la toiture ou par les drains.

B.	Faites chevaucher dans le sens de l’écoulement de l’eau. Retirez le tissu lâche pour exposer le noyau du drain et placez le noyau du second panneau sur le premier.

C.	Placez toutes les feuilles subséquentes en les superposant.

3.09	Installation du REMBLAI SPÉCIFIÉ :

A.	Voir la Section 2.

3.10	CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DU CHANTIER

A.	Inspection finale et approbation :

- L’inspection finale des travaux achevés doit être effectuée par le représentant du propriétaire, l’entrepreneur et Henry.

3.11	NETTOYAGE

A.	Pendant l’avancée des travaux et à la fin des travaux, nettoyez et retirez des locaux tous les gravats et les surplus de matériaux résultants des travaux précités.

- Nettoyez, avec l’approbation de l’ingénieur conseil, les surfaces sales, les projections et les dommages causés par les travaux relatifs à cette section.

C.	Contrôlez les drains de la zone pour garantir la propreté et le bon fonctionnement, et retirez les débris, l’équipement et le surplus de matériaux du chantier.

FIN DE LA SECTION